MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Pintura das Grades Metálicas
no Entorno do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

# 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pintura das grades metálicas e recuperação estrutural (reparos por solda, troca de peças danificadas e ponteiras) nas grades de proteção e delimitação do entorno do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

Os serviços compreendem: lixamento mecânico das superfícies metálicas, aplicação de primer epóxi e duas demãos de tinta à base de epóxi na cor existente, além de reparos estruturais nas partes danificadas e corroídas, incluindo solda, complementação de peças, substituição de ponteiras e desamassamento de vergalhões.

# 2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

| Parâmetro | Descrição |
| --- | --- |
| Edificação | Edifício Sede MGI/ES |
| Endereço | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES |
| Elemento construtivo | Grades metálicas de proteção e delimitação — entorno |
| Material | Aço carbono (vergalhões e barras) com ponteiras de ferro fundido |
| Área de pintura estimada | 660 m² |
| Cor | Cor existente (confirmação pela fiscalização) |
| Sistema de pintura | Primer epóxi (1 demão) + tinta epóxi (2 demãos) |

# 3. ESCOPO TÉCNICO — PINTURA DAS GRADES METÁLICAS

## 3.1. Preparação da Superfície

Lixamento manual de todas as superfícies metálicas com lixa de ferro e/ou escova de aço rotativa, para remoção de carepas de ferrugem, tinta deteriorada, oxidação superficial e contaminantes aderidos;

Grau de limpeza mínimo St 2 conforme ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1), obtendo superfície com brilho metálico visível, livre de escória, ferrugem solta e resíduos de tinta antiga sem aderência;

Remoção de toda poeira e resíduos do lixamento com pano limpo umedecido em solvente dielétrico antes da aplicação do primer;

Em áreas com corrosão avançada (perfuração ou redução de seção), executar lixamento até metal são e sinalizar para avaliação da equipe de recuperação estrutural (Item 4).

## 3.2. Aplicação de Primer Epóxi (1ª camada)

Aplicação de uma demão de primer epóxi bicomponente sobre toda a superfície preparada;

Aplicação a rolo, pincel ou pistola airless, conforme geometria da peça, garantindo cobertura total e uniforme, inclusive em cantos, reentrâncias e soldas;

Espessura de filme seco mínima de 40 μm;

Tempo de secagem conforme ficha técnica do fabricante antes da aplicação do acabamento;

Cor do primer conforme recomendação do fabricante (preferencialmente diferente da cor de acabamento para permitir controle visual de cobertura).

## 3.3. Pintura de Acabamento — Tinta Epóxi (2 demãos)

Aplicação de duas demãos de tinta à base de epóxi sobre o primer;

Aplicação a rolo, pincel ou pistola airless, conforme geometria da peça;

Cor: cor existente das grades, tonalidade confirmada pela fiscalização;

Intervalo mínimo entre demãos conforme ficha técnica (tipicamente 6 a 12 horas);

Espessura de filme seco mínima de 40 μm por demão (total ≥ 80 μm);

Espessura seca total do sistema (primer + 2 demãos): ≥ 120 μm.

Características técnicas mínimas da tinta epóxi:

| Parâmetro | Especificação Mínima |
| --- | --- |
| Tipo | Epóxi bicomponente |
| Resistência à corrosão | Excelente (ambientes agressivos — maresia) |
| Resistência à abrasão | Elevada |
| Teor de sólidos | ≥ 50% em volume |
| Espessura filme seco (por demão) | ≥ 40 μm |
| Intervalo entre demãos | Conforme ficha técnica (6–12h) |

# 4. ESCOPO TÉCNICO — RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS GRADES

## 4.1. Reparo por Solda e Recomposição

Inspeção visual completa de todas as grades para identificação de pontos de corrosão avançada, vergalhões rompidos, barras soltas e ponteiras danificadas;

Reparo por solda elétrica (eletrodo revestido AWS E6013, diâmetro 2,50 mm) em todas as partes danificadas, rompidas ou com perda de seção por corrosão;

Substituição e complementação de peças de aço CA-25 (diâmetros 10,0 a 25,0 mm) quando o vergalhão existente não admitir recuperação por solda;

Após soldagem, lixamento e acabamento dos cordões de solda para regularização e remoção de escória, respingos e rebarbas.

## 4.2. Substituição de Ponteiras

Fornecimento e instalação de ponteiras de ferro fundido com 12 cm de altura, fixadas em barra redonda de 1¼", em substituição às ponteiras danificadas ou irrecuperáveis;

Fixação por solda e/ou encaixe com adesivo estrutural;

As ponteiras novas deverão ser idênticas ao modelo existente para manter uniformidade visual do gradil.

## 4.3. Desamassamento de Vergalhões

Desamassamento (endireitamento) de vergalhões e barras com deformação por impacto mecânico, utilizando ferramentas manuais adequadas;

Nos casos em que a deformação tenha causado trincas ou início de fratura, o vergalhão deverá ser substituído por peça nova de aço CA-25.

IMPORTANTE: Todos os reparos por solda devem ser realizados por soldador qualificado, com certificação vigente conforme AWS D1.1 ou equivalente. Os cordões de solda devem ser visualmente inspecionados antes da pintura.

# 5. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

## 5.1. Tinta Epóxi de Acabamento

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Epóxi bicomponente |
| Resistência à corrosão | Excelente |
| Teor de sólidos | ≥ 50% em volume |
| Espessura filme seco | ≥ 40 μm/demão |
| Cor | Cor existente |
| Marcas de referência | Suvinil Epóxi, Sherwin-Williams, ou equivalente |

## 5.2. Primer Epóxi

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Epóxi bicomponente de aderência |
| Espessura filme seco | ≥ 40 μm |
| Função | Proteção anticorrosiva primária e ancoragem |

## 5.3. Eletrodo para Solda

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Revestido AWS E6013 |
| Diâmetro | 2,50 mm |
| Aplicação | Solda de manutenção em aço carbono |

## 5.4. Aço para Recomposição

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Aço CA-25, vergalhão |
| Diâmetros | 10,0 a 25,0 mm |
| Norma | ABNT NBR 7480 |

## 5.5. Ponteiras de Ferro Fundido

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Material | Ferro fundido |
| Altura | 12 cm |
| Fixação | Em barra redonda de 1¼" |
| Modelo | Idêntico ao existente |

# 6. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

| Norma / Legislação | Descrição |
| --- | --- |
| ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1) | Preparação de superfícies de aço — Graus de preparo |
| ABNT NBR 7480 | Aço para armaduras de concreto armado |
| AWS D1.1 | Structural Welding Code — Steel |
| NR-18 | Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção |
| NR-35 | Trabalho em Altura (quando aplicável) |
| NR-06 | Equipamentos de Proteção Individual |
| NR-12 | Segurança em Máquinas e Equipamentos (esmerilhadeira, solda) |
| Lei 14.133/2021 | Nova Lei de Licitações |

# 7. SEGURANÇA DO TRABALHO

EPIs para pintura: luvas nitrílicas, óculos de proteção, protetor respiratório com filtro para vapores orgânicos (tinta epóxi), capacete, calçado de segurança;

EPIs para solda: máscara de solda com filtro adequado, avental de raspa de couro, luvas de raspa, perneiras, protetor auricular;

Emitir APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão de Trabalho) antes do início;

DDS (Diálogo Diário de Segurança) com registro em ata assinada;

Sinalização e isolamento das áreas de trabalho com fitas zebradas, cones e placas;

Durante operações de solda próximo a pedestres, instalar biombos de proteção contra faíscas e radiação UV;

Extintor de incêndio classe ABC disponível no local durante toda a operação de solda;

Vedado acúmulo de materiais inflamáveis (solventes, estopas sujas) próximo ao ponto de solda.

# 8. CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA APLICAÇÃO

| Parâmetro | Limite |
| --- | --- |
| Temperatura ambiente | Entre 10°C e 35°C |
| Umidade relativa do ar | Máxima de 85% |
| Umidade superficial | Ausência de condensação (verificar ponto de orvalho) |
| Aplicação em dia de chuva | Vedada |
| Intervalo entre demãos epóxi | Conforme ficha técnica (6–12h) |
| Tempo máximo de recobrimento | Não exceder (risco de perda de aderência) |

# 9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

Registro ativo no CREA com habilitação para engenharia civil e/ou metalurgia;

Responsável técnico com experiência comprovada em pintura industrial de estruturas metálicas;

Atestado(s) de capacidade técnica para pintura com sistema epóxi e/ou serralheria e soldagem em campo;

Soldador qualificado com certificação vigente conforme AWS D1.1 ou equivalente;

Seguro de responsabilidade civil profissional vigente.

# 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços em conformidade com esta Especificação Técnica;

Fornecer todos os materiais (tintas, primer, eletrodos, aço, ponteiras), equipamentos e EPIs;

Emitir ART junto ao CREA/ES;

Sinalizar e isolar o perímetro de trabalho nas calçadas e acessos públicos;

Proteger pisos, calçadas e elementos adjacentes contra respingos e faíscas;

Responsabilizar-se por danos ao patrimônio público;

Registro fotográfico completo (antes/durante/após);

Apresentar fichas técnicas das tintas e materiais de soldagem para aprovação;

Apresentar amostra de cor para aprovação da fiscalização;

Garantia mínima de 3 (três) anos contra descascamento, bolhas e corrosão prematura;

Limpeza diária ao final de cada jornada.

# 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Liberar permissão de trabalho e acesso controlado ao entorno do edifício;

Disponibilizar projetos e documentos técnicos necessários;

Designar fiscalização técnica;

Aprovar cor/tonalidade antes da execução;

Comunicar os usuários sobre eventuais restrições de acesso.

# 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta, das 08h às 17h;

Operações de solda preferencialmente em horários de menor circulação de pedestres;

Quaisquer serviços fora do escopo serão objeto de aditivo contratual;

Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização;

A Contratada deverá reparar quaisquer danos causados às instalações e logradouro;

A cor final será definida mediante amostra e aprovação formal pela fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

__________________________________________________

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI