MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Pintura Externa do Edifício Sede MGI/ES,
Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

# 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pintura externa nas seguintes edificações de propriedade da SRAES — Superintendência de Administração no Espírito Santo, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:

Edifício Sede MGI/ES — Pintura elastomérica (emborrachada) nas fachadas frontal, lateral, fundos e fosso de ventilação;

Estacionamento Princesa Isabel — Pintura das paredes internas do muro de alvenaria e da estrutura metálica sobreposta (grade);

Anexo da Vila Rubim — Pintura das paredes externas do prédio e muro.

Os serviços compreendem todas as etapas de preparação de superfície, recuperação de substrato, selagem, aplicação de tintas e acabamento final, incluindo serviços preliminares (balancim, licenças, ART) e mobilização/desmobilização.

# 2. DADOS DAS EDIFICAÇÕES

| Edificação | Endereço | Tipologia | Escopo de Pintura | Área Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edifício Sede MGI/ES | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES | Subsolo + Térreo + 10 pavimentos | Fachada frontal, lateral, fundos e fosso | 3.562 m² |
| Estac. Princesa Isabel | Av. Princesa Isabel — Centro, Vitória/ES | Muro + grade metálica | Paredes internas do muro e estrutura metálica | 330 m² + 533 m² |
| Anexo Vila Rubim | Vila Rubim — Centro, Vitória/ES | Prédio Anexo + muro | Paredes externas e muro | 340 m² |

# 3. ESCOPO TÉCNICO — LOCAL 1: EDIFÍCIO SEDE MGI/ES

## 3.1. Serviços Preliminares

Locação de cadeira suspensa (balancim) conforme NR-18 e ABNT NBR 14751, incluindo kit de segurança completo (cinto tipo paraquedista, trava-quedas, linha de vida, capacete com jugular);

Montagem e desmontagem de cadeiras suspensas (balancins);

Taxas de Prefeitura para licenciamento de obra de pintura de fachada;

Emissão de ART — Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/ES.

## 3.2. Pintura Elastomérica (Emborrachada) — Fachada

Execução de pintura elastomérica (emborrachada) nas paredes externas da fachada frontal, lateral e fundos do Edifício Sede, incluindo o fosso de ventilação:

a) Preparação da Superfície

Limpeza mecânica das superfícies com escovação de aço e lavagem sob pressão mínima de 2.000 psi para remoção de eflorescências, fungos, liquens, poeira e resíduos soltos;

Lixamento manual de parede com pintura PVA existente para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta.

b) Recuperação do Substrato

Emboço de regularização com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, espessura mínima de 2 cm, nas áreas com destacamento, falhas ou irregularidades do reboco existente;

Instalação de rufos em chapa de alumínio, espessura 0,6 mm, largura 30 cm, nos encontros entre paredes e platibanda/laje para proteção contra infiltração.

c) Selagem

Aplicação de selador acrílico concentrado diluído conforme especificação do fabricante, em uma demão uniforme sobre toda a extensão da superfície.

IMPORTANTE: Cura mínima de 7 dias para a argamassa de regularização antes da aplicação do selador.

d) Pintura Elastomérica (Acabamento)

Aplicação de massa acrílica texturizada (primer elastomérico de base aquosa) em uma demão;

Duas demãos de tinta elastomérica (emborrachada) acrílica pura de alta espessura;

Aplicação a rolo de pelo de carneiro ou airless, na cor marfim, tonalidade conforme aprovação da fiscalização;

Conformidade com ABNT NBR 15.079 e ABNT NBR 14.028; intervalo mínimo de 4 horas entre demãos; consumo mínimo de 300 g/m² por demão.

Características técnicas mínimas da tinta elastomérica:

| Parâmetro | Especificação Mínima |
| --- | --- |
| Alongamento | ≥ 300% |
| Resistência à tração | ≥ 1,5 MPa |
| Teor de sólidos | ≥ 55% em volume |
| Cobertura de microfissuras | Até 1,0 mm |
| Resistência UV | Sim |
| Anti-fungos / Anti-algas | Sim |
| Espessura seca total (2 demãos) | ≥ 200 μm |
| Consumo mínimo | ≥ 300 g/m² por demão |
| Intervalo entre demãos | Mínimo 4 horas |

# 4. ESCOPO TÉCNICO — LOCAL 2: ESTACIONAMENTO PRINCESA ISABEL

## 4.1. Pintura em Alvenaria e Estrutura Metálica

a) Superfícies de Alvenaria (paredes internas do muro)

Lixamento manual para preparo da superfície;

Limpeza mecânica com escovação manual por escova de aço de cerdas rígidas, seguida de lavagem sob pressão mínima de 1.500 psi;

Aplicação de selador acrílico concentrado em uma demão;

Duas demãos de tinta acrílica 100% de base aquosa para uso exterior, com propriedades anti-fungos e anti-algas, cor marfim, aplicadas a rolo de pelo de carneiro; intervalo mínimo de 4 horas entre demãos, consumo mínimo de 200 g/m², teor de sólidos ≥ 40% em volume, conforme ABNT NBR 15.079;

Vedada aplicação sobre substrato úmido (umidade superficial máxima de 8%, aferida por higrômetro de superfície).

b) Superfícies Metálicas (grade sobreposta ao muro)

Limpeza por escovação de aço com remoção de carepas de ferrugem, tinta deteriorada e contaminantes, grau de limpeza mínimo St 2 conforme ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1);

Uma demão de tinta de fundo anticorrosiva alquídica (tipo zarcão — cromato de zinco ou equivalente), espessura de filme seco mínima de 40 μm, teor de sólidos ≥ 50% em volume;

Pintura de acabamento com tinta alquídica (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico.

NOTA: Toda a execução deve ser registrada com documentação fotográfica (antes/durante/após) a ser anexada ao processo SEI como requisito de medição.

# 5. ESCOPO TÉCNICO — LOCAL 3: ANEXO DA VILA RUBIM

## 5.1. Pintura em Alvenaria

Lixamento manual para preparo da superfície;

Limpeza mecânica com escovação manual e lavagem sob pressão mínima de 1.500 psi;

Aplicação de selador acrílico concentrado em uma demão;

Duas demãos de tinta acrílica 100% de base aquosa para uso exterior, com propriedades anti-fungos e anti-algas, cor marfim;

Mesmas especificações técnicas do Local 2: ABNT NBR 15.079, intervalo mínimo 4h entre demãos, consumo ≥ 200 g/m², teor de sólidos ≥ 40%;

Vedada aplicação sobre substrato com umidade superficial superior a 8%.

# 6. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

## 6.1. Tinta Elastomérica (Emborrachada) — Local 1

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Acrílica pura elastomérica de alta espessura |
| Base | Aquosa |
| Alongamento | ≥ 300% |
| Resistência à tração | ≥ 1,5 MPa |
| Teor de sólidos | ≥ 55% em volume |
| Cobertura de fissuras | Até 1,0 mm |
| Espessura seca total | ≥ 200 μm (2 demãos) |
| Consumo | ≥ 300 g/m² por demão |
| Normas | ABNT NBR 15.079 e NBR 14.028 |
| Cor | Marfim (aprovação da fiscalização) |
| Marcas de referência | Suvinil Elasticor, Coral Elastex, ou equivalente |

## 6.2. Tinta Acrílica Standard — Locais 2 e 3

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Acrílica 100% base aquosa, uso exterior |
| Teor de sólidos | ≥ 40% em volume |
| Anti-fungos / Anti-algas | Sim |
| Consumo | ≥ 200 g/m² por demão |
| Norma | ABNT NBR 15.079 |
| Cor | Marfim (aprovação da fiscalização) |

## 6.3. Tinta Anticorrosiva de Fundo — Local 2

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Alquídica anticorrosiva (zarcão / cromato de zinco) |
| Espessura filme seco | ≥ 40 μm |
| Teor de sólidos | ≥ 50% em volume |

## 6.4. Esmalte Sintético Brilhante — Local 2

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Alquídico brilhante |
| Aplicação | Rolo ou pincel sobre perfil metálico |

## 6.5. Argamassa de Regularização — Local 1

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Traço | 1:3 (cimento e areia média úmida) com aditivo impermeabilizante |
| Espessura mínima | 2 cm |
| Cura mínima | 7 dias antes da selagem |

## 6.6. Selador Acrílico — Todos os Locais

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Concentrado, diluído conforme fabricante |
| Função | Regularização de absorção do substrato |

## 6.7. Rufo de Alumínio — Local 1

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Material | Chapa de alumínio, espessura 0,6 mm, largura 30 cm |
| Função | Proteção contra infiltração nos encontros parede/platibanda |

# 7. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

| Norma / Legislação | Descrição |
| --- | --- |
| ABNT NBR 15.079 | Tintas para edificações não industriais — Terminologia |
| ABNT NBR 14.028 | Tintas para construção civil — Determinação do alongamento |
| ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1) | Preparação de superfícies de aço — Graus de preparo |
| ABNT NBR 14751 | Cadeiras suspensas — Projeto, fabricação e instalação |
| NR-18 | Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção |
| NR-35 | Trabalho em Altura |
| NR-06 | Equipamentos de Proteção Individual |
| Lei 14.133/2021 | Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos |

# 8. SEGURANÇA DO TRABALHO

Toda equipe deve possuir treinamento em NR-35 (Trabalho em Altura) com certificado vigente;

Utilização obrigatória de cadeira suspensa (balancim) conforme NR-18 e NBR 14751, com kit completo: cinto tipo paraquedista, trava-quedas, linha de vida, capacete com jugular;

EPIs obrigatórios: luvas nitrílicas, óculos de proteção, protetor respiratório (PFF2) para lixamento, capacete com jugular, calçado de segurança;

Emitir APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão de Trabalho) antes do início;

DDS (Diálogo Diário de Segurança) com registro em ata assinada;

Sinalização e isolamento das áreas de trabalho com fitas zebradas, cones e placas;

Proteção de esquadrias, vidros e pisos contra respingos com lonas plásticas e fita crepe;

Vedado trabalho em condições de chuva, vento forte (> 40 km/h) ou superfície úmida.

# 9. CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA APLICAÇÃO

| Parâmetro | Limite |
| --- | --- |
| Temperatura ambiente | Entre 10°C e 35°C |
| Umidade relativa do ar | Máxima de 85% |
| Umidade superficial do substrato | Máxima de 8% (aferida por higrômetro) |
| Aplicação sobre substrato úmido | Vedada |
| Chuva / Previsão de chuva | Vedada aplicação nas próximas 4 horas |
| Cura da argamassa | Mínimo 7 dias antes da selagem |
| Intervalo entre demãos | Mínimo 4 horas |

# 10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

Registro ativo no CREA com habilitação para serviços de engenharia civil;

Responsável técnico (engenheiro civil) com experiência comprovada em pintura de fachadas de edifícios de múltiplos pavimentos;

Atestado(s) de capacidade técnica para pintura de fachada com utilização de cadeira suspensa (balancim) e/ou trabalho em altura, com área mínima compatível com o objeto (3.562 m² de pintura elastomérica em fachada);

Comprovação de treinamento NR-35 para toda a equipe que atuará em altura;

Seguro de responsabilidade civil profissional vigente.

# 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços em estrita conformidade com esta Especificação Técnica;

Fornecer todos os materiais, equipamentos (balancins, lavadoras de alta pressão), ferramentas e EPIs;

Emitir ART junto ao CREA/ES para os serviços executados;

Proteger esquadrias, vidros, pisos, calçadas e áreas adjacentes contra respingos;

Responsabilizar-se integralmente por danos causados ao patrimônio público;

Realizar registro fotográfico completo (antes/durante/após) de todas as etapas;

Apresentar fichas técnicas de todos os materiais para aprovação da fiscalização;

Apresentar amostra de cor da tinta para aprovação da fiscalização antes do início;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos para pintura elastomérica e 3 (três) anos para pintura acrílica e esmalte sintético;

Limpeza diária ao final de cada jornada.

# 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Liberar permissão de trabalho e acesso controlado a todas as edificações;

Disponibilizar projetos arquitetônicos e documentos técnicos necessários;

Designar fiscalização técnica para acompanhamento dos serviços;

Aprovar cor/tonalidade da tinta (marfim) antes do início da execução;

Comunicar os ocupantes dos edifícios sobre o cronograma de execução.

# 13. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta, das 08h às 17h, salvo autorização expressa da fiscalização;

Quaisquer serviços fora do escopo técnico serão objeto de aditivo contratual;

Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização, com base nas normas aplicáveis;

A Contratada deverá reparar, às suas expensas, quaisquer danos causados às instalações;

A cor final da pintura (marfim) será definida mediante apresentação de cartela de cores pela Contratada e aprovação formal pela fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

__________________________________________________

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI