# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

# Pintura do Edifício Sede do MGI/ES e Anexo

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Superintendência de Administração no Espírito Santo — SRAES

Data:** Junho de 2026 | **Setor de Engenharia — SRAES/MGI

# 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pintura externa do Edifício Sede do MGI/ES e Anexo, localizado na Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES, compreendendo:

Fachadas do Edifício Sede** — Pintura elastomérica (emborrachada) nas fachadas frontal, lateral, fundos e fosso de ventilação, incluindo preparação de superfície, emboço de regularização e instalação de rufos de alumínio;

Telhado metálico do Anexo do MGI** — Limpeza com jato de alta pressão e pintura com tinta poliuretânica (PU) bicomponente de acabamento, 2 demãos;

Pingadeiras metálicas das fachadas Norte e Sul** — Limpeza com jato de alta pressão e pintura com tinta poliuretânica (PU) bicomponente de acabamento, 2 demãos;

Teto do térreo (H ≈ 7 m)** — Lixamento e pintura elastomérica (emborrachada), 2 demãos;

Piso externo e demarcação viária** — Pintura acrílica em piso e demarcação de faixa de pedestres com tinta retrorrefletiva;

Limpeza geral** — Limpeza completa da edificação após conclusão de todos os serviços de pintura.

Os serviços compreendem todas as etapas de preparação de superfície, recuperação de substrato, selagem, aplicação de tintas e acabamento final, incluindo serviços preliminares (balancim, andaimes, licenças, ART) e mobilização/desmobilização.

# 2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

| Dado | Descrição |
| --- | --- |
| Edificação | Edifício Sede do MGI/ES e Anexo |
| Endereço | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES |
| Tipologia | Subsolo + Térreo + 10 pavimentos (Edifício) + Anexo com telhado metálico |
| Proprietário | União Federal — Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos |
| Administração | Superintendência de Administração no Espírito Santo — SRAES |

## 2.1. Quadro Resumo das Áreas de Intervenção

| Superfície | Tipo de Pintura | Área Estimada |
| --- | --- | --- |
| Fachadas (frontal, lateral, fundos, fosso) | Elastomérica (emborrachada) | 3.562 m² |
| Telhado metálico do Anexo | Poliuretânica (PU) bicomponente | 773 m² |
| Pingadeiras metálicas — fachadas Norte/Sul | Poliuretânica (PU) bicomponente | 384 m² |
| Teto do térreo (H ≈ 7 m) | Elastomérica (emborrachada) | 350 m² |
| Pisos externos | Acrílica para piso | 155 m² |
| Faixa de pedestres | Retrorrefletiva | 39 m² |
| Total de superfícies | 5.263 m² |  |

# 3. ESCOPO TÉCNICO — SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL

## 3.1. Cadeira Suspensa (Balancim)

Locação de cadeira suspensa (balancim)** com kit de segurança completo (cinto tipo paraquedista, trava-quedas, linha de vida, capacete com jugular), conforme NR-18 e ABNT NBR 14751;

Quantidade: 2 conjuntos por 3 meses (6 UN×MÊS);

Montagem e desmontagem** dos equipamentos no início e ao término dos serviços.

## 3.2. Andaimes

Locação de andaime tubular metálico** tipo torre para serviços no teto do térreo (H ≈ 7 m) e áreas de difícil acesso;

Quantidade: 20 m.mês;

Montagem e desmontagem** de andaimes torre (4 conjuntos).

## 3.3. Licenciamento e Responsabilidade Técnica

Taxas de Prefeitura** para licenciamento de obra de pintura de fachada junto à Prefeitura Municipal de Vitória;

Emissão de ART** — Anotação de Responsabilidade Técnica de execução de obras e serviços junto ao CREA/ES.

## 3.4. Mobilização e Desmobilização

Mobilização e desmobilização de canteiro**, incluindo transporte de equipamentos, ferramentas, materiais e pessoal, instalação e retirada de tapumes, sinalização provisória e instalações sanitárias temporárias.

# 4. ESCOPO TÉCNICO — PINTURA ELASTOMÉRICA DAS FACHADAS

## 4.1. Preparação da Superfície

a) Lixamento Manual

Lixamento manual** de toda a superfície da fachada com pintura PVA existente, utilizando lixa d'água grão 80 a 120, para nivelamento, remoção de irregularidades e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta;

Área: 1.500 m² (áreas com pintura deteriorada, eflorescências ou carepas);

Remoção completa de poeira e resíduos do lixamento por escovação e lavagem.

b) Limpeza Mecânica

Escovação com escova de aço de cerdas rígidas e lavagem sob pressão mínima de 2.000 psi para remoção de eflorescências, fungos, liquens, poeira e resíduos soltos;

A lavagem deverá ser executada de cima para baixo, garantindo a total remoção de contaminantes biológicos.

## 4.2. Recuperação do Substrato

a) Emboço de Regularização

Emboço de regularização com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, espessura mínima de 2 cm**, nas áreas com destacamento, falhas ou irregularidades do reboco existente nas superfícies da fachada e lateral da torre do elevador;

Volume estimado: 14 m³;

A argamassa deverá ser curada por aspersão de água por período mínimo de 7 dias antes da aplicação do selador.

Cura mínima de 7 dias para a argamassa de regularização antes da aplicação do selador. O descumprimento desta condição acarretará rejeição do serviço pela fiscalização.

b) Instalação de Rufos de Alumínio

Instalação de rufos** em chapa de alumínio, espessura 0,6 mm, largura 30 cm, nos encontros entre paredes e platibanda/laje para proteção contra infiltração;

Extensão: 40 metros lineares;

Fixação com parafusos autoperfurantes inoxidáveis e vedação com selante de poliuretano nos encontros com a alvenaria.

## 4.3. Selagem

Aplicação de selador acrílico concentrado diluído conforme especificação do fabricante, em uma demão uniforme sobre toda a extensão da superfície para regularização da absorção e compatibilização do substrato;

Tempo de secagem mínimo de 4 horas antes da aplicação da massa acrílica texturizada.

## 4.4. Pintura Elastomérica — Acabamento (2 demãos)

Aplicação de massa acrílica texturizada (primer elastomérico de base aquosa) em uma demão para uniformização da textura;

Duas demãos de tinta elastomérica (emborrachada)** acrílica pura de alta espessura;

Área total: 3.562 m²;

Características técnicas mínimas conforme Seção 8.1 desta Especificação.

# 5. ESCOPO TÉCNICO — LIMPEZA E PINTURA POLIURETÂNICA DO TELHADO E PINGADEIRAS

## 5.1. Limpeza com Jato de Alta Pressão

Lavagem com jato de alta pressão** (1.400 a 1.900 psi, vazão de 400 a 700 L/h) de toda a superfície do telhado metálico do Anexo e das pingadeiras metálicas das fachadas Norte e Sul;

Área total: 1.157 m² (773 m² de telhado + 384 m² de pingadeiras);

Remoção completa de poeira, sujidades, oxidação superficial, resíduos de pintura anterior deteriorada e contaminantes biológicos;

Após a lavagem, retirada do excesso de água com rodo e secagem natural por período mínimo de 24 horas antes do início da pintura.

Não iniciar a pintura PU antes da secagem completa da superfície metálica. A presença de umidade residual compromete a aderência e a cura da tinta poliuretânica bicomponente.

## 5.2. Pintura Poliuretânica de Acabamento (2 demãos)

Duas demãos de tinta poliuretânica (PU) bicomponente** de acabamento, aplicada por pulverização com compressor de ar (10 pcm, 100 L, 2 HP) e pistola de pintura;

Área total: 1.157 m² (773 m² de telhado + 384 m² de pingadeiras);

A tinta PU é um sistema bicomponente (base + catalisador/endurecedor), devendo ser misturada imediatamente antes da aplicação, respeitando o pot life (tempo de vida útil da mistura) indicado pelo fabricante;

Características técnicas mínimas conforme Seção 8.2 desta Especificação.

Etapas de Aplicação

Verificação da superfície: Conferir que a superfície está limpa, seca, isenta de oxidação, oleosidade e resíduos;

Mistura: Homogeneizar os componentes A (base) e B (catalisador) na proporção indicada pelo fabricante, adicionando diluente específico (máximo de 15% em volume) para ajuste de viscosidade;

1ª demão: Aplicar a primeira camada por pulverização cruzada (passes horizontais + verticais), garantindo espessura de película seca mínima de 75 µm;

Intervalo: Aguardar intervalo entre demãos de 4 a 6 horas (conforme ficha técnica do fabricante e condições climáticas);

2ª demão: Aplicar a segunda camada com os mesmos critérios, atingindo espessura total de película seca mínima de 150 µm;

Inspeção: Verificar visualmente a uniformidade do filme, ausência de escorrimentos, bolhas ou falhas de cobertura.

# 6. ESCOPO TÉCNICO — PINTURA DO TETO DO TÉRREO

## 6.1. Preparação da Superfície

Lixamento manual** do teto com lixa d'água grão 80 a 120 para remoção de irregularidades, pintura antiga deteriorada e preparo da superfície;

Área: 350 m²;

Remoção da poeira e resíduos por escovação e aspiração mecânica;

Aplicação de selador acrílico concentrado em uma demão.

O teto do térreo possui pé-direito de aproximadamente 7 metros. Os serviços deverão ser executados com auxílio de andaime tubular metálico tipo torre, com plataforma de trabalho devidamente guarda-corpo e rodapé, conforme NR-18.

## 6.2. Pintura Elastomérica — Acabamento (2 demãos)

Duas demãos de tinta elastomérica (emborrachada)** acrílica pura, mesma especificação técnica utilizada nas fachadas (Seção 8.1);

Área: 350 m²;

Aplicação com rolo de pelo de carneiro de cabo longo ou extensor telescópico, complementada por trincha nas junções, arestas e cantos;

Intervalo mínimo de 4 horas entre demãos.

# 7. ESCOPO TÉCNICO — PISOS E DEMARCAÇÃO VIÁRIA

## 7.1. Pintura Acrílica em Piso

Duas demãos de tinta acrílica para piso** resistente à abrasão e ao tráfego de pedestres e veículos leves;

Área: 155 m²;

Aplicação com rolo de espuma de alta densidade;

Conformidade com ABNT NBR 15.079.

## 7.2. Demarcação de Faixa de Pedestres

Demarcação de faixa de pedestres** com tinta retrorrefletiva à base d'água, com adição de microesferas de vidro para visibilidade noturna;

Área: 39 m²;

Cor branca, espessura de película seca mínima de 400 µm, conforme padrões de sinalização viária horizontal do CONTRAN;

Conformidade com ABNT NBR 11.862 (Tinta para demarcação viária).

# 8. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

## 8.1. Tinta Elastomérica (Emborrachada) — Fachadas e Teto do Térreo

| Parâmetro | Especificação Mínima |
| --- | --- |
| Tipo | Acrílica pura elastomérica de alta espessura |
| Base | Aquosa |
| Alongamento | ≥ 300% |
| Resistência à tração | ≥ 1,5 MPa |
| Teor de sólidos | ≥ 55% em volume |
| Cobertura de microfissuras | Até 1,0 mm |
| Resistência UV | Sim |
| Anti-fungos / Anti-algas | Sim |
| Espessura seca total (2 demãos) | ≥ 200 μm |
| Consumo mínimo | ≥ 300 g/m² por demão |
| Método de aplicação | Rolo de pelo de carneiro ou airless |
| Cor | Marfim (tonalidade conforme aprovação da fiscalização) |
| Normas | ABNT NBR 15.079 e ABNT NBR 14.028 |
| Intervalo entre demãos | Mínimo 4 horas |
| Marcas de referência | Suvinil Elasticor, Coral Coralit Elastex, ou equivalente técnico |

## 8.2. Tinta Poliuretânica (PU) Bicomponente — Telhado e Pingadeiras

| Parâmetro | Especificação Mínima |
| --- | --- |
| Tipo | Poliuretano alifático bicomponente (base + catalisador) |
| Acabamento | Brilhante ou semibrilhante (conforme aprovação da fiscalização) |
| Espessura de película seca | ≥ 75 µm por demão (150 µm total — 2 demãos) |
| Teor de sólidos | ≥ 45% em volume |
| Resistência UV | Elevada (poliuretano alifático) |
| Resistência à abrasão | Elevada |
| Resistência à intempéries | Elevada |
| Aderência sobre metal | ≥ 5 MPa (ensaio de tração — pull-off) |
| Pot life (vida útil da mistura) | Conforme ficha técnica do fabricante (mínimo 4 horas a 25°C) |
| Diluente | Específico para poliuretano (máximo 15% em volume) |
| Método de aplicação | Pulverização com compressor e pistola |
| Cor | Cinza industrial ou conforme aprovação da fiscalização |
| Normas | ABNT NBR 15.218 (Tintas para manutenção industrial) |
| Intervalo entre demãos | 4 a 6 horas |
| Marcas de referência | WEG PU Acabamento Alifático, Advance PU 660, Sherwin-Williams Sumaré PU, ou equivalente técnico |

## 8.3. Argamassa de Regularização

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Traço | 1:3 (cimento Portland CPII e areia média úmida peneirada) com aditivo impermeabilizante |
| Espessura mínima | 2 cm |
| Cura mínima | 7 dias (por aspersão de água) antes da selagem |
| Norma | ABNT NBR 13.281 (Argamassa para assentamento e revestimento) |

## 8.4. Selador Acrílico

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Concentrado, diluído conforme especificação do fabricante |
| Função | Regularização da absorção do substrato e compatibilização |
| Aplicação | Uma demão com rolo de lã |

## 8.5. Rufo de Alumínio

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Material | Chapa de alumínio, espessura 0,6 mm, largura 30 cm |
| Função | Proteção contra infiltração nos encontros parede/platibanda/laje |
| Fixação | Parafusos autoperfurantes inoxidáveis com vedação em selante PU |

## 8.6. Tinta Acrílica para Piso

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | Acrílica para pisos, resistente à abrasão e tráfego |
| Base | Aquosa |
| Norma | ABNT NBR 15.079 |
| Aplicação | Rolo de espuma de alta densidade — 2 demãos |

## 8.7. Tinta Retrorrefletiva para Demarcação Viária

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | À base d'água com microesferas de vidro |
| Espessura de película seca | ≥ 400 µm |
| Cor | Branca |
| Norma | ABNT NBR 11.862, CONTRAN |

# 9. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma / Legislação | Descrição |
| --- | --- |
| ABNT NBR 15.079 | Tintas para edificações não industriais — Terminologia |
| ABNT NBR 14.028 | Tintas para construção civil — Determinação do alongamento |
| ABNT NBR 15.218 | Tintas para manutenção industrial e proteção anticorrosiva |
| ABNT NBR 13.281 | Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos |
| ABNT NBR 11.862 | Tinta para demarcação viária — Requisitos |
| ABNT NBR 14751 | Cadeiras suspensas — Projeto, fabricação e instalação |
| NR-18 | Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção |
| NR-35 | Trabalho em Altura |
| NR-06 | Equipamentos de Proteção Individual |
| Lei 14.133/2021 | Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos |

# 10. SEGURANÇA DO TRABALHO

Toda a equipe deverá possuir treinamento em NR-35 (Trabalho em Altura) com certificado vigente, obrigatório para serviços nas fachadas e telhado;

Utilização obrigatória de cadeira suspensa (balancim) conforme NR-18 e ABNT NBR 14751, com kit de segurança completo: cinto tipo paraquedista com duplo talabarte, trava-quedas, linha de vida, capacete com jugular;

Para os serviços no teto do térreo (H ≈ 7 m), utilizar andaime tubular metálico tipo torre com plataforma de trabalho, guarda-corpo e rodapé, conforme NR-18;

EPIs obrigatórios:** luvas nitrílicas, óculos de proteção contra respingos, protetor respiratório (PFF2) para lixamento, jateamento e pulverização de PU, capacete com jugular, calçado de segurança com solado antiderrapante;

Emitir APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão de Trabalho) antes do início das atividades;

DDS (Diálogo Diário de Segurança)** no início de cada jornada com registro em ata assinada;

Sinalização e isolamento** das áreas de trabalho com fitas zebradas, cones e placas de advertência;

Proteção de esquadrias, vidros, pisos e calçadas** contra respingos de tinta com lonas plásticas e fita crepe de alta aderência;

Vedado** trabalho em condições de chuva, vento forte (> 40 km/h) ou quando a superfície estiver úmida;

A aplicação de tinta poliuretânica (PU) por pulverização exige ventilação adequada e uso obrigatório de máscara com filtro para vapores orgânicos (cartucho A1 ou equivalente), além do PFF2. A inalação de vapores de isocianato (catalisador PU) é nociva à saúde.

# 11. CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA APLICAÇÃO

| Parâmetro | Pintura Elastomérica | Pintura PU (Telhado/Pingadeiras) |
| --- | --- | --- |
| Temperatura ambiente | 10°C a 35°C | 15°C a 35°C |
| Umidade relativa do ar | Máxima 85% | Máxima 80% |
| Umidade superficial do substrato | Máxima 8% (higrômetro) | Superfície completamente seca |
| Aplicação sobre substrato úmido | Vedada | Vedada |
| Chuva / Previsão de chuva | Vedada aplicação com chuva ou previsão nas próximas 4 horas | Vedada aplicação com chuva ou previsão nas próximas 6 horas |
| Cura da argamassa | Mínimo 7 dias antes da selagem | N/A |
| Intervalo entre demãos | Mínimo 4 horas | 4 a 6 horas (conforme ficha técnica) |
| Secagem após lavagem | N/A | Mínimo 24 horas |

# 12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

Registro ativo no CREA com habilitação para serviços de engenharia civil;

Responsável técnico** (engenheiro civil) com experiência comprovada em pintura de fachadas de edifícios de múltiplos pavimentos e em pintura industrial de estruturas metálicas;

Atestado(s) de capacidade técnica** para:

Pintura de fachada com utilização de cadeira suspensa (balancim) e/ou trabalho em altura, com área mínima compatível com o objeto (3.562 m² de pintura elastomérica);

Pintura com tinta poliuretânica (PU) em estrutura metálica, com área mínima compatível (1.157 m²);

Comprovação de treinamento NR-35 para toda a equipe que atuará em altura;

Seguro de responsabilidade civil** profissional vigente.

# 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar os serviços em estrita conformidade com esta Especificação Técnica e com as normas da ABNT aplicáveis;

Fornecer todos os materiais, equipamentos (balancins, andaimes, lavadoras de alta pressão, compressor de ar, pistola de pulverização), ferramentas e EPIs necessários;

Emitir ART junto ao CREA/ES para os serviços de engenharia civil executados;

Proteger esquadrias, vidros, pisos, calçadas e áreas adjacentes contra respingos de tinta, argamassa e detritos;

Responsabilizar-se integralmente por danos causados ao patrimônio público durante a execução;

Realizar registro fotográfico completo (antes/durante/após) de todas as etapas, com documentação anexada ao processo SEI como requisito de medição;

Apresentar fichas técnicas de todos os materiais para aprovação da fiscalização antes da aplicação;

Apresentar amostra de cor das tintas elastomérica, PU e acrílica para aprovação da fiscalização antes do início da pintura;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos** para o desempenho da pintura elastomérica (fachadas e teto);

Garantia mínima de 5 (cinco) anos** para o desempenho da pintura poliuretânica (telhado e pingadeiras);

Garantia mínima de 3 (três) anos** para o desempenho da pintura acrílica (pisos) e demarcação viária;

Limpeza diária ao final de cada jornada, com remoção de entulho, resíduos e materiais descartados;

Limpeza geral da edificação ao término de todos os serviços (400 m²).

# 14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Liberar permissão de trabalho e acesso controlado ao Edifício Sede e Anexo do MGI;

Disponibilizar projetos arquitetônicos, documentos técnicos e diagramas necessários;

Designar fiscalização técnica qualificada para acompanhamento dos serviços;

Aprovar cores e tonalidades das tintas (marfim para fachadas/teto, cinza industrial para telhado/pingadeiras) antes do início da execução;

Comunicar os ocupantes do edifício sobre o cronograma de execução.

# 15. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta, das 08h às 17h, salvo autorização expressa da fiscalização;

Quaisquer serviços fora do escopo técnico definido neste documento serão objeto de aditivo contratual, previamente autorizado pela Administração;

Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização do contrato, com base nas normas técnicas aplicáveis e na legislação vigente;

A Contratada deverá reparar, às suas expensas, quaisquer danos causados às instalações do edifício durante a execução dos serviços;

As cores finais das pinturas serão definidas mediante apresentação de cartela de cores pela Contratada e aprovação formal pela fiscalização, antes do início da aplicação;

A medição dos serviços será efetuada por etapa concluída, mediante verificação pela fiscalização e apresentação do registro fotográfico correspondente.

Vitória/ES, junho de 2026.

____________________________________________________________

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI